|  |
| --- |
| **Specification of Serta Gold Edition （舒达床垫工艺表-智选假日 ）**  |
| Mattress Type（床垫类型）IHG-03 | 标准软垫设计Single side pillow top design独立袋袋装弹簧Pocket spring system Mattress |
| Quilting Panel裥花层 | Ticking（面布） | Fire retardant fine knitted ticking阻燃针织布 |
| A side: quilting material （A面：裥花面料） | Top layer: 12mm thick polyurethane foam (Density: 20+/-1kg/m3)（第一层：12mm厚优质海绵 密度：20 +/-1kg/m3 |
| 2nd layer: 18mm thick polyurethane foam (Density: 20+/-1kg/m3)（第二层：18mm厚优质海绵 密度：20 +/-1kg/m |
| 3rd layer:Nonwoven interlining fabric (Density: 25g/m2)（第三层：无纺布 密度：25g/m2） |
| B side: quilting material(B面：裥花面料) | Top layer: 12mm thick polyurethane foam (Density: 20+/-1kg/m3)（第一层：12mm厚优质海绵 密度：20 +/-1kg/m3 |
| 2rd layer: Nonwoven interlining fabric (Density: 25g/m2)（第二层：无纺布 密度：25g/m2） |
| Border（边布） | Ticking（面布） | Fire retardant knitted fabrics阻燃针织布 |
|  | Quilting Material（裥花面料） | 10mm thick polyurethane foam (Density: 16+/-1kg/m3)（10mm厚优质海绵 密度：16 +/-1kg/m3) |
| Filling Material（垫料） | A sideA面 | 1st layer: 24mm thick polyurethane foam (Density: 25kg/m3)（第一层：24mm 厚优质海绵 密度：25kg/m3） |
| 2nd layer:: layer: 5mm thick synthetic fiber pad (Density:570g/m3)（第二层：5mm纤维棉毡 密度：570g/m3） |
| B sideB面 | 1st layer: 24mm thick polyurethane foam (Density: 25kg/m3)（第一层：24mm 厚优质海绵 密度：25kg/m3） |
| 2nd layer: layer: 5mm thick synthetic fiber pad (Density:570g/m3)（第二层：5mm纤维棉毡 密度：570g/m3） |
| Ventilator（透气孔） | 2 ventilators on each length side（单边2个透气孔） |
| Closing Tape（边带） | 38mm wide damask tape edge（38mm 织锦边带） |
| 手抽 | Two vertical handles on each side每边两个竖向手抽 |
| Coil System（弹簧结构） | Coil Type（弹簧类型） | Pocket spring system（独立袋装弹簧系统） |
| Coil Wire Gauge（钢线口俓） | 2.0mm2.0毫米 |
| Coil Height（弹簧高度） | 180mm180毫米 |
| Border Wire（边框） | Wire Gauge（边框线口径） | 5.0mm5.0毫米 |
| Packaging（包装） | Inner packing: PE polybag（内层PE袋包装） |
| Outer packing: water repellent kraft paper wrap(外层牛皮纸袋包装） |
| Label(商标) | Serta Gold Diamond label舒达金钻唛头 |
| Season labels x 4 pieces (depends on clients' request)季节标志4个（视乎个别需要） |
| Mattress Height（床垫高度） | 280+/-10mm |





图片仅供参考,以实物为准



